30.00.40 GARANTIE

Plaatstalen [Roestvaststalen] binnenkozijnen: 2 jaar

Bijbehorend hang- en sluitwerk: 1 jaar

30.32.12-a METALEN PUI/KOZIJN

0. STALEN (DEUR)KOZIJN 20 MINUTEN BRANDWEREND (30 MINUTEN ROOKWEREND)

Plaatstalen [Roestvaststalen] binnenkozijnen, fabrikaat Staalkozijn Nederland bv, Winterswijk.

Ty­pe: muur-/wandomvattend kozijn voor de utiliteitsbouw, voor stompe deuren.

volgens rapport 2010-Efectis-R0148

Sponning: 15 mm [25 mm]

Profieltype: Bsd-25 [volgens detailtekening] (tussenstijlen etc.: type KEsd-25 [KVsd-25]

Afmetingen: volgens tekening

Profielbreedte: dikte van afgewerkte wand + 20 mm

Materiaal: sendzimir verzinkt plaatstaal [RVS] d = 1,5 mm [2 mm]

Afwerking: verstekken en overige verbindingen in gelaste uitvoering, zichtzijden in de fabriek voorzien van een laag universeel overschilder­ba­re, milieuvriendelijke, watergedragen he­cht­pri­m­er, lichtgrijs, (laagdikte ca. 25µ); ver­de­re behandeling op de bouwplaats volgens hoofdstuk 46

[zichtzijden in de fabriek voorzien van een poedercoating in RAL [9001], laagdikte ca. 60 micron] [en voorzien van een beschermfolie].

Toebehoren:

- per stijl 3 stuks ingelaste scharnierachterconstruc­ties type BTV 10200, waarvan de derde "hoog" geplaatst t.b.v. instelbare en verwissel­ba­re scharnieren

- V-vormige draadankers (4 per stijl) t.p.v. aansluitingen aan metselwerk

- beugelan­kers (4 per stijl) t.p.v. aansluitin­gen aan me­talstud-wanden

- L-an­kers (8 per stijl) t.p.v. aan­sluitin­gen aan lijm­werk

- kozijnen die achteraf in bestaande sparingen worden geplaatst dienen te worden geleverd in 2-schalige uitvoering type ULTIMO, profieltype 15-ZBsd (40) [25-ZBsd (40)]

- kunststof aanslagband grijs [wit][zwart], los meegeleverd, aan te brengen na het schilderen

- versterkingen voor drangers in kozijnen t.b.v. zelfsluitende deuren [voorziening voor inbouwdeurdranger]

- per deur 3 stuks in de diepte instelbare kogelstiftpaumelles type GKZ-90 verzinkt [RVS]. Deze NIET te betrekken uit de stelpost H&S

- [voorziening voor onzichtbare inbouwscharnieren]

- koppelstrippen

- uitgestanste schootgaten met achtergelaste schootkast.

- bij dubbele deuren mortelkast in bovendorpel t.b.v. kantschuif (gaten in het werk te boren).

- voorziening t.b.v. blinde paneelbevestiging: daar waar een bovenpa­neel als spiegelstuk wordt toegepast

- glaslijsten: sendzimir ver­zinkt stalen klik­­-glaslijsten, type 55, 56, of 66.

- vullen in het werk niet nodig

- stralingswerende kozijnen af fabriek voorzien van loodinlage

TEKENINGEN

Door de aannemer te vervaardigen tekeningen.

Productietekeningen

Aantal te verstrekken exemplaren:

- ter goedkeuring: 2 [......]

- definitief: 2 [......]

.01 BINNENKOZIJN/-PUI

- de 20 minuten brandwerende plaatstalen binnenkozijnen, -puien en -ramen volgens tekening.

- de 30 minuten rookwerende plaatstalen binnenkozijnen, -puien en -ramen volgens tekening.

Opmerking: de teksten tussen [...] zijn alternatieven / aanvullingen t.o.v. de direct voorafgaande teksten.